## Slide 1: Molten salt reactions

## Slide 2
Anatase + SrCl2
Top: before reaction
Bottom: after reaction

## Slide 3
Top: before reaction
Bottom: after reaction
Rutile + SrCl2

## Slide 4
Chart: Anatse + SrCl2
Chart: Rutile + SrCl2

## Slide 5
CTO + MgCl2
CTO-Mg
CTO-Mg
CTO-Mg
CTO
CTO
CTO

## Slide 6
CaTiO3 + 10 MgCl2 = MgTiO3 + MgO
Ca peaks disappear
MgO will form as a side product
CaTiO3

## Slide 7
CTO-Sr
CTO-Sr
CTO-Sr
CTO + SrCl2
CTO
CTO
CTO

## Slide 8
CaTiO3
CaTiO3 + SrCl2

## Slide 9
PTO + SrCl2
PTO-Sr
PTO-Sr
PTO-Sr
PTO
PTO
PTO

## Slide 10
PbTiO3
PbTiO3 + SrCl2

## Slide 11
BTO + SrCl2
BTO
BTO
BTO
BTO-Sr
BTO-Sr
BTO-Sr

## Slide 12
Element | Weight % | Atomic % | Error %
O K | 42.67 | 78.48 | 12.71
Ba L | 34.26 | 7.34 | 7.36
Ti K | 23.07 | 14.18 | 3.5
Element | Weight % | Atomic % | Error %
O K | 41.13 | 75.17 | 12.84
Al K | 0.22 | 0.24 | 74.81
Sr L | 35.56 | 11.87 | 3.61
Ba L | 3.44 | 0.73 | 29.32
Ti K | 19.66 | 12 | 3.62
BTO
BTO-sA
This is closer to STO
Ba peaks almost disappear
Cl

## Slide 15
STO-Mg
STO-Mg
STO-Mg
STO + MgCl2
STO
STO
STO

## Slide 16
STO
STO + MgCl2
MgO will also form as a side product

## Slide 17
STO + CaCl2
STO-Ca
STO-Ca
STO-Ca
STO
STO
STO

## Slide 18
SrTiO3
SrTiO3 + CaCl2

## Slide 19
BTO + CaCl2
BTO-Ca
BTO-Ca
BTO-Ca
BTO
BTO
BTO

## Slide 20
BaTiO3
BaTiO3 + CaCl2
CaCl2 react with crucible a lot

## Slide 22
STO + BaCl2
STO-Ba
STO-Ba
STO-Ba
STO
STO
STO

## Slide 23
SrTiO3
SrTiO3 + BaCl2